34 3560

Предприятие-изготовитель

346421, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 156

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ФЕРРОСИЛИДОВЫЕ АНОДНЫЕ  ЭлЖК

ТУ 3435-001-00227595-06

ПАСПОРТ

1.    НАЗНАЧЕНИЕ

- Заземлители ферросилидовые анодные ЭлЖК (ПКБ 1982.00.00)    предназначены для использования в качестве малорастворимых элементов анодных заземлений в установках катодной  защиты от коррозии магистральных трубопроводов и других подземных металлических сооружений.

  - Поверхностные  анодные  заземлители  ЭлЖК   (далее заземлители) работают в комплекте с преобразователями катодной защиты в любых почвенно-климатических условиях при расположении их ниже глубины промерзания грунта с температурой окружающей среды от 0 до +60ᵒС.

2.    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Заземлители изготавливаются в климатическом исполнении «О»  категории 5 ГОСТ 15150 в соответствии с ТУ 3435-001-00227595-06.

  - Заземлитель представляет собой электрод, снабженный проводом  для присоединения к магистральному кабелю установки катодной защиты.

  - Изделие невосстанавливаемое.

  - Настоящий паспорт соответствует комплекту  анодного заземления, состоящего из заземлителей ЭлЖК. Количество заземлителей, длина провода присоединения определяется в соответствии с заказом.

  - Заземлители производятся ОАО «Магнит».

Адрес предприятия: 346421, г. Новочеркасск Ростовской обл., ул. Буденновская,156      тел./факс (8635) 24-65-60,  тел. 22-27-41.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Заземлители (Рисунок1) изготовлены на базе ферросилидовых электродов (ДЖБ.), полученных  методом  литья  из  сплава ЧС 15               ГОСТ 7769 и имеют геометрические размеры, массу согласно                   таблице № 1.

  - Электрод анодного заземлителя круглого или крестовидного сечения отливается из железно-кремниевого сплава (ферросилида) марки               ЧС-15 ГОСТ 7769-86, дополнительно легируется хромом, титаном, молибденом и др.

  - Номинальная токовая  нагрузка  заземлителя   от 1,5 до 2,0 А.

  - Максимальная токовая нагрузка 5,0 А.

Рисунок 1.        Заземлитель ЭлЖК.

Таблица№1.  Перечень параметров изготавливаемой  продукции.

  - Заземлитель снабжён коррозионностойким проводом присоединения марки ВПП или другой аналогичной марки с сечением медных жил не менее 6 мм. Длина провода (кабеля) согласно требованиям Заказчика или 2 метра для базовой комплектации.

  - Заземлитель имеет надёжный электрический контакт провода присоединения с  ферросилидовым электродом. Место контакта заглублено в тело отливки и  полностью изолировано химически стойким влагоустойчивым компаундом, снаружи - муфтой, предусматривающей операцию термоусаживания или колпаком, или трубой.

  - Переходное сопротивление анод-кабель не должно быть                            более 0,05 Ом.

  - Скорость анодного растворения материала рабочего электрода при номинальной токовой нагрузке - не более 0,3 кг· А/ год.

- МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И      ХРАНЕНИЕ

  - Маркировка     упаковки       заземлителя       согласно                                            ТУ 3435-001-00227595-06  должна содержать:

- товарный знак или название предприятия – изготовителя;

- условное обозначение типа заземлителя;

- обозначение настоящих технических условий;

- нетто;

- брутто;

- количество;

- дату упаковки.

  - Заземлители должны быть упакованы в деревянные ящики или на поддоны, или другую тару по согласованию с заказчиком, обеспечивающую  сохранность комплектов при транспортировании и хранении.

  - Техническая документация (паспорт, сертификаты соответствия)  должна быть вложена в  пакет   из полиэтиленовой пленки.

  - Комплектующие (по требованию Заказчика) и техническая документация  упаковываются в гофрокоробки,   поставляются в одном деревянном ящике или на одном поддоне вместе с заземлителями.

  - Погрузка заземлителей на транспортные средства и выгрузка при    доставке их к месту монтажа осуществляется механизированным способом.

  - При разгрузке заземлителей с транспортных средств ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

− бросать заземлители;

− цеплять заземлители за кабели присоединения;

− изгибать кабели присоединения в месте ввода в контактный узел

анодного  заземлителя.

- МОНТАЖ  ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

  - Все работы по монтажу заземлителей должны осуществляться согласно прилагаемым к проекту чертежам под наблюдением опытного и квалифицированного специалиста. Отклонения от проекта должны быть согласованы с соответствующей проектной организацией.

  - Перед началом монтажа заземлители должны быть тщательно осмотрены, для того чтобы убедиться в их целостности. Особое внимание следует уделять осмотру токопровода и изоляции контактного узла.

  - При бурении скважин необходимо иметь достоверные геологические данные

  - Существуют следующие способы установки заземлителей:

- горизонтальное размещение;

- вертикальное размещение;

  - Горизонтальное размещение заземлителей.

    - Для установки заземлителей в горизонтальном положении роют траншею глубиной 1,0 – 2,5 м. Глубина траншеи определяется максимальной глубиной промерзания грунта для данной местности      (Приложение А).

    - Ширина траншеи на нижней отметке составляет 0,3 – 0,5 м, а на верхней 0,8 – 2,5 м в зависимости от угла естественного откоса грунта.

    - В случае применения коксовой засыпки ее размещают ровным слоем  толщиной 0,1 м по дну траншеи. Этот слой выравнивается и трамбуется.

    - Затем вдоль траншеи укладывают заземлители на   расстоянии 3 – 5 м друг от друга (см. Приложение В), которые сверху засыпаются слоем коксовой мелочи толщиной не менее 0,1 м с последующей трамбовкой.

    - Если заземлители устанавливаются без коксовой мелочи, то они засыпаются глинистым грунтом.

    - Электрические подсоединения кабельных выводов заземлителей к основной кабельной магистрали осуществляются в специальных фитингах.

    - Электрические подсоединения кабельных выводов заземлителей к основной кабельной магистрали осуществляются в специальных фитингах.

  - Вертикальное размещение заземлителей.

    - Конструкция заземлителя с вертикальной установкой показана в Приложении  С.

    - Для монтажа заземлителей с вертикальной установкой бурят скважину диаметром не менее 250 мм. Глубина скважины может достигать 100 м, монтаж оборудования производится на поверхности земли.

    - Заземлители крепятся к канату с помощью хомутов. Нижний край ЭлЖК  крепится к канату с помощью скотча.

    - Дальнейший монтаж заключается в подключении заземлителей к кабельной развязке, которое осуществляется в фитингах.

    - Спуск заземлителей в скважину, закрепленных на несущей конструкции, осуществляется с помощью лебедки бурового станка или автокраном.

    - Аналогично производится монтаж  на арматуре с приваренными креплениями для монтажа заземлителей с помощью хомутов и последующим спуском в скважину лебедкой бурового станка или автокраном (Приложение D).

    - При монтаже заземлителей все операции, связанные с подъемом,   опусканием и перемещением, необходимо выполнять плавно и  осторожно, так как  заземлители имеют низкие механические свойства.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие заземлителей требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Изделие, вышедшее из строя по вине изготовителя в течение 36 месяцев после монтажа, но не позднее 48 месяцев со дня отгрузки потребителю, подлежит замене изготовителем.

  - Средний срок   службы заземлителя 30 лет.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анодный заземлитель ЭлЖК  –            в количестве                      шт.

Соответствует требованиям чертежа, ТУ 3435-001-00227595-06 и признан годным к эксплуатации

# Номер упаковщика ______________________________

# Штамп

# ОТК

# Дата упаковки

______________________ 20_____г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА

| Климатическая зона | Рекомендуемая глубина закладки анодных заземлителей, м | Регион |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 – 0,8 | Астраханская обл., Краснодарский край, Крым, Мурманская обл., Ставропольский край, Одесская обл., Чеченская республика |
| 2 | 0,8 – 1,1 | Запорожская обл., Карелия, Костромская обл., Мордовия, Николаевская обл., Ростовская обл. |
| 3 | 1,1 – 1,3 | Башкирия, Владимирская обл., Великолукская обл., Волгоградская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Ивановская обл., Курская обл., Ленинградская обл., Луганская обл., Эстония, Новгородская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Полтавская обл., Харьковская обл. |
| 4 | 1,3 – 1,5 | Брянская обл., Беларусь, Воронежская обл., Чувашия, Калужская обл., Кировская обл., Курганская обл., Московская обл., Орловская обл., Саратовская обл., Татарстан, Тульская обл., Удмуртия, Ульяновская обл. |
| 5 | 1,5 – 2,0 | Белгородская обл., Липецкая обл., Нижегородская обл., Пермская обл., Тверская обл., Черниговская обл. |