Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 103, офис 59

ИНН 6163112209/ КПП 616301001, ОКАТО 60401368000, ОКПО 38415643, ОГРН 1126195001096

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(СРАВНИТЕЛЬНЫЕ)

| № п/п | «Менделеевец»- МКГ | ЭлЖК-КГ | Процент совпадений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ферросилидовый электрод (сплав ЧС 15 ГОСТ7769): |
|  | Химический состав, % | С=0,3÷0,8 Мп не более 0,8; Si =14,1÷16,0 | С=0,3÷0,8 Мп не более 0,8; Si =14,1÷16,0 | 100 |
|  | Длина,мм | 1380 | 1385±5 | 98 |
|  | Диаметр, мм | 80 | 80±4,5/75±4,5 | 98 |
|  | Масса отливки, кг | 45 | 37±2,5 |  |
|  | Технология изготовления отливки | Литьё в песчаные формы | Литьё в металлический кокиль | 0 |
| 2 | Скорость анодного растворения материала рабочего электрода |
|  | Кг/А год | Не более 0,3 | Не более 0,3 | 100 |
| 3 | Максимальная токовая нагрузка комплектного глубинного заземлителя |
|  | А | 8 | 8 | 100 |
| 4 | Блок заземлителя снабжён кабелем присоединения |
|  | Марка | ВППО 10 | ВПП 10 | 98 |
|  | Сечениемедных жил, мм² | 10 | 10 | 100 |
|  | Длина кабеля, м | Соответствует глубине установки в скважине и определяется заказчиком | Соответствует глубине установки в скважине и определяется заказчиком | 100 |
| 5 | Кабель присоединения имеет электрический контакт с ферросилидовым электродом |
|  | Место контакта контактный узел | Изолировано с помощью состава на основе эпоксидного компаунда и термоусаживаемой муфты | Изолировано с помощью состава на основе эпоксидного компаунда и трубы ПВХ или колпака полипропиленового | 99 |
| 6 | Переходное сопротивление анод-кабель: |
|  | R пер, Ом | 0,05 | 0,008 (при длине кабеля 2м) (за счет большей поверхности соприкосновения вставки электрода и втулки анодного заземлителя) | В ОАО «Магнит» переходное сопротивление лучше |
| 7 | Засыпка ферросилидового электрода |
|  | Коксо-минеральный активатор | КМА | КН «Дон» | 100 |
|  | Масса, кг | Не менее 15 | 15±2 | 100 |
| 8 | Максимальное количество блоков заземлителей в одной скважине: |
|  | Штук | 16 | 16 | 100 |
| 9 | Габаритные размеры блока заземлителя: |
|  | Длина, мм | 1750 | 1758±10 | 98 |
|  | Диагональ поперечного сечения, мм | 210 | 207±5 | 97 |
|  | Масса блока, кг | 75 | 69±4 |  |
|  | Наличие газоотводной трубки | Да | Да | 100 |
| 10 | Средний срок службы |
|  | Лет | 35 | 25 |  |