Метод выносного электрода.

Для реализации этого метода необходимо иметь измерительный провод с катушкой. Один конец провода подключают к контрольному выводу в КИП, другой - к измерительному прибору. Передвигаясь вдоль трубы и переставляя электрод сравнения с заданным шагом, регистрируют разность потенциалов "труба-земля" в каждой точке.

1-трубопровод,

2-КИП,

3-измерительный прибор,

4-переносной МСЭ,

5-измерительный провод,

6-съемная катушка с проводом.

При проведении измерений методом выносного электрода возникает систематическая по-грешность, обусловленная тем, что по трубопроводу протекает ток катодной защиты, на участке измерения возникает падение напряжения, величину которого включается в измеряемую величину потенциала. Эта погрешность велика при больших токах защиты и малом диаметре трубопро-вода. Действительную разность потенциалов "труба-земля" в случае необходимости можно определить из выражения:

Uт-з = Uт-з изм-ΔUm , В,  где: Uт-з изм - показание вольтметра, В; ΔUm = I*L*Rnp - падение напряжения в трубе, В; I- сила тока текущего по трубе, А; Rnp - продольное сопротивление трубы, Ом/м; L - протяженность участка трубы от места подключения к трубе до места установки электрода сравнения, м.

Здесь ΔUm берется со знаком плюс, если ток в трубе совпадает с направлением перемещения электрода.

Как видно из графика распределения потенциала по локальному уменьшению (по абсолютной величине) потенциала - "провалу" потенциала определяют возможное месторасположение повреждения изоляции. "Провал" потенциала может быть связан также с контактом трубопровода с другим плохо изолированным сооружением или с очень высоким сопротивлением растеканию электрода сравнения.

Метод выносного электрода является грубым методом и может применяться только для выявления крупных или многочисленных сравнительно мелких повреждений в изоляции. Метод выносного электрода применяют на участках трубопровода, на которых отсутствуют блуждающие токи источников постоянного тока.