2.5. Измерение величины и направления тока, текущего по трубопроводу.

2.5.1. Измерение величины и направления тока, текущего по трубопроводу, проводится милливольтметром постоянного тока визуальным стрелочным или самопишущим (рис. 2.7).

2.5.2. Ток по трубопроводу течет по направлению от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким потенциалом.

Стрелка прибора отклоняется вправо при подключении плюсовой клеммы к точке трубопровода, имеющей более высокий потенциал.

2.5.3. Среднее значение тока, протекающего по трубопроводу на участке измерения, определяется по формуле:

,

где:

- среднее значение показаний вольтметра за период измерений, В;

- расстояние между точками подключения, м;

- продольное сопротивление трубопровода, Ом/м.

Значения продольных сопротивлений трубопроводов приведены в табл. 2.1.

Рис. 2.7. Схема измерения силы и силы направления тока.

1 - КИП; 2 - трубопровод; 3 - милливольтметр.